| № п/п | Наименование вопроса | Результаты испытаний | Ссылка на НД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы для мелкозернистой асфальтобетонной смеси не должно превышать | А) 20% Б) 25% В) 35% Г) 15% | СТ РК 1225-2019 |
| 2 | Прочность щебня и гравия характеризуют маркой, определяемой | А) истираемости Б) дробимости В) содержанию зерен пластинчатой и игловатой формы Г) истираемости и дробимости | СТ РК 1284-2004 |
| 3 | При суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов щебня 1150 Бк/кг приготовленную щебеночно-песчаную смесь на его основе допускается применять: | А) Для строительства дорог вне населенных пунктах Б) Для дорожного строительства в пределах населенных пунктов В) запрещено применять Г) разрешено применять в дорожном строительстве | СТ РК 1284-2004 |
| 4 | Щебень из изверженных пород имеет показатели: дробимость потеря 14,2%, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы 15,2%, истираемость потеря 20,3%, морозостойкость F25, возможно применять в составе | А) для всех видов асфальтобетонных смесей Б) для смесей горячих типов В) для смесей холодных типов Г) не применяется в составе асфальтобетонных смесей | СТ РК 1225-2019 |
| 5 | Песок из отсевов дробления имеет показатели, модуль крупности 3,2, содержание пылевидных и глинистых частиц потеря 9,8% содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания 0,8%, возможно применять в составе | А) для всех видов асфальтобетонных смесей Б) для смесей горячих и холодных типов В) для смесей пористых и высокопористых Г) не применяется в составе асфальтобетонных смесей | СТ РК 1225-2019 |
| 6 | При суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов песка 1480 Бк/кг приготовленную щебеночно-песчаную смесь на его основе допускается применять: | А) запрещено применять Б) Для дорожного строительства в пределах населенных пунктов В) Для строительства дорог вне населенных пунктах Г) разрешено применять в дорожном строительстве | ГОСТ 8736-2014 |
| 7 | Партией битума считается | А) объем которой не менее 600 тонн Б) Любое количество битума, однородное по составу и по показателям качества В) Количество вагонов (битумовозов) пришедшие за одну смену Г) Партия битума на которую подана заявка | СТ РК 1373-2013 |
| 8 | Отбор проб битума проводится согласно | А) СТ РК 1373-2003 Б) СТ РК 1286-2004 В) СТ РК 1288-2004 Г) СТ РК 1224-203 | СТ РК 1373-2013 |
| 9 | В помещении для испытаний бетонной следует поддерживать температуру и влажность | А) температура 20 (+5)0С, влажность не менее 55% Б) температура 20 (+2)0С, влажность не менее 55% В) температура 20 (+2)0С, влажность не более 55% Г) температура 20 (+5)0С, влажность не более 55% | ГОСТ 10180-2012 |
| 10 | При изготовлении образцов из горячих смесей с содержанием более 50 % щебня по массе уплотнение необходимо выполнять: | А) Вибрирование на виброплощадке в течении 3 минут Б) повысить температуру смеси на 20 градусов для более лучшего формования; В) при формовке не использовать крупную фракцию щебня Г) все варианты верны | СТ РК 1218-2003 |
| 11 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне для бетонов классов по прочности на сжатие В60 и выше должно быть | А) не более 25% Б) не более 35% В) не более 10% Г) не более 15% | ГОСТ 26633-2015 |
| 12 | Периодический контроль качества асфальтобетонных смесей по установленным показателям проводится: | А) для каждой партии, не более 600 тонн Б) Не реже 1 раза в месяц, а так же при каждом изменении материалов В) При выявлении несоответствий 2 и более раз Г) все варианты верны | СТ РК 1225-2019 |
| 13 | Продолжительность просеивания песка при определении его зернового состава выполняется | А) До состояния когда при встряхивании сита в течение 1 минуты через не проходило не более 0,1 % общей массы просеиваемой навески Б) До момента когда на белом листе бумаги не будет частиц песка после встряхивания сита В) До момента когда масса песка на сите останется без изменений Г) Все варианты верны в зависимости от методы просеивания | СТ РК 1217-2003 |
| 14 | Перед испытанием керны асфальтобетона: | А) высушивают до постоянной массы при температуре 50 (+2)°С Б) Испытания начинают не ранее, чем 12 часов после отбора В) высушивают до постоянной массы при температуре не более 50 °С. Г) выдерживают на воздухе 4-6 часов | СТ РК 1218-2003 |
| 15 | Какие асфальтобетонные смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхность минеральной части | А) холодные Б) горячие В) не обязательный показатель Г) все асфальтобетонные смеси | СТ РК 1225-2019 |
| 16 | Имеет ли право потребитель проводить контрольную проверку соответствия асфальтобетонных смесей | А) не имееет Б) имеет В) имеет, при несоответствиии смесь по 2 и более показателям Г) имеет, при несоответствии смеси 2 и более раз | СТ РК 1225-2003 |
| 17 | Смеси черные щебеночно-гравийно песчаные испытывают по стандарту | А) СТ РК 1216-2003 Б) СТ РК 1215-2003 В) СТ РК 1225-2019 Г) СТ РК 1218-2003 | СТ РК 1216-2003 |
| 18 | Что такое область аккредитации? | А) документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия Б) процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия В) официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация Г) все варианты верны | Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года N 61-IV. Об аккредитации в области оценки соответствия |
| 19 | Скорость растяжения битума в дуктилометре устанавливается нормативно: | А) 50,00 мм/мин Б) 55,00±2,5 мм/мин В) 50,00±2,5 мм/мин Г) Вариант Б и В в зависимости от температуры испытаний | СТ РК 1374-2005 |
| 20 | Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе бетона класс В60 и выше | А)не более 1% Б) не более 2% В) не более 3% Г) не нормируется | ГОСТ 26633-2015 |
| 21 | Правила организации производства экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог установлены: | А) Приказом № 305 Б) Законом об автомобильных дорогах В) СНиП 3.06.03-86 Г) ПР РК 218-35-2016 | Приказ №305 |
| 22 | В образцах керна верхнего слоя асфальтобетонного покрытия поступившего в лабораторию обнаружены трещины, что можно предпринять | А) срезать часть с трещинами и продолжать испытания Б) если трещины не большие испытывать обычно В) не допускать к испытаниям Г) испытать образцы сообщив о трещинах вышестоящему руководству | СТ РК 1218-2003 |
| 23 | Какие показатели определяются в керне из асфальтобетонной смеси | А) средняя плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения Б) средняя плотность, водонасыщения, набухание, коэффициент уплотнения, пределы прочности при сжатии. В) средняя плотность, водонасыщения, набухание, коэффициент уплотнения. Г) средняя плотность, водонасыщения, набухание, коэффициент уплотнения, зерновой состав | СТ РК 1218-2003 |
| 24 | Уплотнения щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 контролируют | А) средняя плотность керна разделена на среднюю плотность переформованного образца Б) по показателю водонасыщения В) по показателю остаточной пористости Г) по показателю остаточной пористости или водонасыщения образцов | ГОСТ 31015-2002 |
| 25 | Температура приготовления образцов для испытаний из щебено-мастичной асфальтобетонной смеси приготовленной на битуме БНД 100/130 | А) 140-1500С Б) 150-1650С В) не менее 1200С Г) не менее 1400С | ГОСТ 31015-2002 |