Тестовые вопросы

для аттестации  ИЛ

Вопросы

1.Максимальное содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы для мелкозернистой асфальтобетонной смеси не должно превышать: А) 5 Б) 25 В) 38 Г) 50

# 2.Какие асфальтобетонные смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхность минеральной части: А) Горячие плотные мелкозернистые Б) Горячие пористые крупнозернистые В) Горячие высокопористые Г) Все асфальтобетонные смеси

3.Какие показатели определяются в керне из асфальтобетонной смеси: А) Средняя плотность, водонасыщения, расслаиваемость, коэффициент уплотнения Б) Средняя плотность, водонасыщения, набухание, коэффициент уплотнения, пределы прочности при сжатии В) Предел прочности при сжатии, водостойкость, слеживаемость Г) Все ответы верны

# 4.Температура приготовления образцов для испытаний из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси приготовленной на битуме БНД 100/130 А) 140-165⁰С Б) 90-110 ⁰С В) 160-180 ⁰С Г) На усмотрение лаборанта

5. Сколько процентов должно содержаться щебня в высокоплотной асфальтобетонной смеси: А) 50-70% Б) 40-50% В) 30-40% Г) 60-80%

6. Какие бывают асфальтобетонные смеси: А) Крупнозернистые, мелкозернистые, песчаные Б) Масляные, мелкозернистые, крупнозернистые В) Плотные, не плотные, Г) все вышеперечисленное

7. Марка щебня по морозостойкости для ЩМА А)F 15 Б) F 25 В) F 100 Г) F 50

8 Смеси черные щебеночно-гравийно песчаные испытывают по стандарту: А) СТ РК 51232-2003 Б) СТ РК 1216-2003 В) СТ РК 999-2008 Г) верны А и В

9. Партией смеси одного состава однородное по свойствам асфальтобетона выпускаемая на одной установке в течении смены считается: А) не более 600 тонн Б) более 600 тонн В) Сколько сможет завод Г) Сколько хочет директор

10. По какому стандарту проводят отбор асфальтобетонов А) СТ РК 1225 Б) СТ РК 1809 В) СТ РК 1313 Г) СТ РК 1284

11. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ: А) СТ РК 1284-2004 Б) СТ РК 1225-2019 В) СТ РК 1376-2005 Г) ГОСТ 32513-2013

12 Какие бывают виды минеральных порошков А) МП-1,МП-2,МП-3 Б) РБ -1, РБ-2, РБ-3 В) МГО-1,МГО-2 Г) Все ответы верны

13 # Температура испытаний битума на старение должна соответствовать: А) 140⁰С Б) 163⁰С В)200⁰С Г)240⁰С

14 # Коэффициент фильтрации щебеночно-гравийно-песчаных смесей, используемых для дренирующих слоев основания дорог должен быть: А) 1 м/сут Б) 0,8 м/сут В) 2 м/сут Г) нет правильного ответа

15 # Устойчивость битума к старению - это... А) Способность битума сохранять свои свойства в установленных пределах после прогрева и воздействия воздушной среды; Б) Способность битума не разлагаться на солнечных лучах В) Способность битума выдерживать нагрузку на сжатие Г) способность битума быть вечно молодым

16 Масса навески песка из отсевов дробления для определения морозостойкости А) 2000 гр Б) две навески по 400 гр В) три навески по 200 гр Г) песок из отсевов дробления не испытывают на морозостойкость

17 как определить марку битума А) Пенетрация Б) пенетрация и расстяжение В) растяжение и старение Г) КиШ

18 Содержание лещадных и игловатых форм в щебне для мостовых конструкций А)35 Б)42 В)25 Г)15

19 # По результатам просеивания вычисляют модуль крупности по формуле: А) Мк = (А2,5 + А1,25 + А0,63 + А0,315 + А0,16 )/100, Б) Мк= (Б2,5+Б1,25+Б0,63+Б0,315) В)Мк=( А0,63+А0,315+А0,16+А0,071) Г) все ответы не верны

20 # В щебне шлаковом для дорожного строительства содержание металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не должно превышать А) 3% по массе Б) 5% по массе В) 12% по массе Г) 25% по массе

21 # Сколько существуют методов при определении морозостойкости бетона А)1 Б)2 В)3 Г)4

22 Определении предела прочности при сжатии цемента вычисляют значение из А)Четырех наибольших результатов испытания шести образцов Б) Трех наибольших результатов испытания пяти образцов # В)Шести наибольших результатов испытания двенадцати образцов # Г) Трех наименьших результатов всех испытаний

23 Водонепроницаемость бетона определяют испытанием серии из А) Из 6 образцов Б) Из 10 образцов В) Из 15 образцов Г) из 50 образцов

24 Основной горной породой для получения портландцемента является: А) известняк 50% Б) известняк 75-78% В) изверженные породы 80% Г) метаморфические породы75-80%

25 # Название грунта, согласно классификации, с числом пластичности Ip от 7% до 12% А) песок Б) глина тяжелая В) супесь песчаная Г) суглинок легкий

26 Название метода для определения влажности границы пластичности А) методом раскола Б) методом раскатывания В) методом распиливания Г) методом прессования

27 Температура окружающей среды при испытании минерального порошка должна быть А) 15-18 Б)_20±5 В) 25±10 Г) не нормируется

28 Определение средней плотности минерального порошка выполняется под нагрузкой: А) 20 МПа Б) 40 МПа В) 60 МПа Г) 80МПа

29 Испытание качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня проводят: А) Методом кипячения Б) Методом выжигания В) не проводят Г) методом старения

30Асфальтобетоны из холодных смесей должны иметь остаточную пористость: А) от 6 до 10 Б) от 10 до 20 В) от 20 до 30 Г) от 30 до 50