- Показатель истираемости щебня (гравия) применяемого в составе плотного асфальтобетона в нижнем слое покрытия по нормам составляет:

А)не нормируется

Б)И-1

В)И-2

Г)И-3

- Допустимая продолжительность хранения щебеночно-мастичных смесей (ЩМА):

А)не хранится

Б)1 месяц

В)1-неделя

Г)6 месяцев

- Марка битума определяется на основании:

А)глубины проникания иглы при температуре 25°

Б)температуры хрупкости

В)температуры размягчения по КиШ

Г)изменения массы после прогрева

- Для устройства поверхностной обработки применяется щебень марки по износу:

А)Марка щебня по износу в полочном барабане не ниже И-2

Б)Марка щебня по износу в полочном барабане не ниже И-1

В)Марка щебня по износу в полочном барабане не ниже И-3

Г)Не нормируется

- Классификация щебеночно-гравийных смесей по национальным стандартам определяется:

А)по зерновому составу

Б)по содержанию пылевидных и глинистых частиц

В)по коэффициенту фильтрации

Г)по марке по дробимости щебня

- При проведении испытаний по методу «Кольцо и шар» в бане необходимо:

А)поддерживать температуру дистиллированной воды (5±1)°С

Б)поддерживать температуру дистиллированной воды (10±1)°С

В)поддерживать температуру окружающей среды (25±1)°С

Г)температура не влияет

- Продолжительной циклов замораживания и оттаивания при определении морозостойкости образцов:

А)не менее 4 часа

Б)не более 4 часа

В)не менее 6 часов

Г)не более 3 часов

- Предел прочности при сжатии при температуре 50°С и водостойкость не нормируются:

А)для крупнозернистых асфальтобетонов

Б)для мелкозернистых асфальтобетонов

В)для щебеночно-мастичных асфальтобетонов

Г)для всех типов асфальтобетона

- Пробы минерального порошка перед проведением испытаний:

А)Просеивают через сито № 1,25 и высушивают в суш. шкафу при температуре 110+-5 градус до постоянной массы

Б)Просеивают через сито № 0,63 и высушивают в суш. шкафу при температуре 110+-5 градус до постоянной массы

В)Просеивают через сито № 1,25 и высушивают в суш. шкафу при температуре 90+-5 градус до постоянной массы

Г)Просеивают через сито № 2,5 и высушивают в суш. шкафу при температуре 110+-5 градус до постоянной массы

- Размер ванны дуктилометра должен обеспечивать растяжение образцов битума на расстояние:

А)не менее 1000 мм

Б)не менее 1500 мм

В)не более 2000 мм

Г)не менее 2000 мм

- Скорость растяжения битума в дуктилометре устанавливается нормативно:

А)50±2,5 мм/мин

Б)30±2,5 мм/мин

В)10±2,5 мм/мин

Г)50±5 мм/мин

- Содержание всех видов органических добавок, вводимых в цемент, не должно быть:

А)более 0,5 %

Б)менее 0,5%

В)более 1%

Г)менее 1%

- Перед испытанием керны асфальтобетона:

А)высушивают до постоянной массы при температуре не более 50 градусов

Б)высушивают до постоянной массы при температуре не более 110 градусов

В)высушивают до постоянной массы при температуре не более 90 градусов

Г)сразу испытывают

- Эмульсии испытывают после приготовления:

А)через сутки

Б)через 1 час

В)через 3 часа

Г)через месяц

- Повторная переформовка лабораторного образца после проведения испытаний:

А) Не допускается

Б)Допускается для определения средней плотности

В)Допускается для определения коэффициента уплотнения

Г)Допускается для всех испытаний

- Подогрев жидких битумов следует проводить:

А)При помощи пара

Б)В сушильном шкафу

В)В печи для определения старения битума

Г)Не подогревается

- Укажите наиболее продолжительный вид испытания дорожно-строительных материалов: А)Морозостойкость

Б)Истираемость

В)Дробимость

Г)Коэффициент фильтрации

- При разжижении вязких битумов в открытой системе температура битума должна быть:

А)Не более 120°С

Б)Не менее 90°С

В)Не более 90°С

Г)Не менее 120°С

- Определение показателя битумоемкости проводят при испытаниях:

А)Минерального порошка

Б)Щебня

В)Керна горячего мелкозернистого а/б

Г)Цемента

- Начало схватывания быстросхватывающих цементов:

А)Менее 45 минут

Б)Менее 30 минут

В)Более 1 часа

Г)Более 45 минут

- При определении точки размягчения битума методом кольца и шара масса пробы битума должна быть:

А)не менее 50 г

Б)не менее 100 г

В)не менее 200 г

Г)не менее 25 г

- Температурой воспламенения битума и битумных вяжущих считается:

А)Продолжительность гореть не менее 5 сек

Б)Продолжительность гореть не менее 1 сек

В)Продолжительность гореть не менее 10 сек

Г)Продолжительность гореть не менее 15 сек

- Объем вовлеченного воздуха в бетон для однослойных цементобетонных покрытий из тяжелого бетона должен соответствовать:

А)5-7%

Б)7-10%

В)3-5%

Г)Менее 3%

- Температура в помещении где проводятся испытания песка должна быть:

А)25°±10°С

Б)20°±5°С

В)20°±10°С

Г)Любая

- Высокоплотные горячие смеси и соответствующие им асфальтобетоны содержат щебень (гравий):

А)от 50% до 70%

Б)от 40% до 50%

В)от 50% до 60%

Г)от 40% до 60%

- Температура испытаний битума на старение должна соответствовать:

А)163°С

Б)110°С

В)183°С

Г)200°С

- Образцы из смесей с вязкими органическими вяжущими, приготовленные прессованием хранят:

А)от 0,5 до 2 суток, при комнатной температуре

Б)от 1 до 3 суток, при комнатной температуре

В)от 1 до 2 суток, при комнатной температуре

Г)от 0,5 до 3 суток, при комнатной температуре

- Периодический контроль минерального порошка проводят с пробой порошка:

А)не менее 3 кг

Б)не менее 1 кг

В)не менее 2 кг

Г)не менее 5 кг

- Балансирный конус применяется при:

А)При определении влажности границы текучести

Б)При определении плотности грунта

В)При определении пучиности

Г)При определении расслаиваемости

- При изготовлении образцов из горячих асфальтобетонных смесей формы для приготовления и вкладыши:

А)Нагревают до температуры от 90 до 100 градусов

Б)Нагревают до температуры от 100 до 150 градусов

В)Нагревают до температуры от 90 до 120 градусов

Г)Не нагревают