Вопросы для ИЛ

ГОСТ 10181

1. Расплыв бетонной смеси определяют методом:

А) измерения величины расплыва на встряхивающем столе

Б) измерения величины расплыва на конусе

В) измерения величины расплыва на стакане

Г) измерения величины расплыва на доске

СТ РК 1551-2006

2. К жидким битумам не относится битумы с обозначением:

А) СГ 40/70, СГ 70/130, СГ130/200

Б) МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200;

В) БНД 40/60; БНД 60/90; БНД 90/130; БНД 130/200; БНД 200/300

Г) МГО 40/70, МГО 70/130, МГО 130/200

СТ РК 1273-2004

3. В каких единицах проводятся измерения ариометром?

А) кг/см3

Б) г/см3

В) гр/см²

Г) м/см²

СТ РК 1284-2004

4. Предел марки по дробимости щебня из изверженных пород от и до?

А) 200-800

Б) 400-1000

В) 500-1200

Г) 600-1400

СТ РК 1273-2004

5. Метод седиментации применяется при:

А) определении зернового состава грунтов фракцией зерен менее 0,1 или 0,125 мм

Б) определении зернового состава минерального порошка фракцией зерен менее 0,5 или 0,125 мм

В) определении зернового состава цемента фракцией зерен менее 0,3 или 0,125 мм

Г) определении зернового состава песка фракцией зерен менее 0,2 или 0,125 мм

СТ РК 1215-2003

6. Испытание качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня проводят:

А) Визуальным методом по СТ РК 1218 п. 10.1

Б) Методом кипячения по СТ РК 1218 п. 29.3

В) Вакуумным методом по СТ РК 1288 п. 15.7

Г) Воздушным методом по СТ РК 1226 п. 20

СТ РК 973-2004

7. Определение модуля упругости обработанных материалов и грунтов производится на образцах:

А) В возрасте 28 суток

Б) В возрасте 48 суток

В) В возрасте 360 суток

Г) В возрасте 275 суток

СТ РК 1213-2003

8. При интервале между отбором проб щебня более 3 часов масса точечной пробы должна быть:

А) Увеличина в 7 раз

Б) Увеличина в 3 раза

В) Увеличина в 5 раз

Г) Увеличина в 4 раза

ГОСТ 25607

9. В ЩГПС С-5 содержание частиц более 40 мм составляет:

А) 10-35% по СТ РК 1549; 0-10% по ГОСТ 25607

Б) 5-10 % по СТ РК 1549; 0-5 % по ГОСТ 25607

В) 10-15 % по СТ РК 1549; 10-15 % по ГОСТ 25607

Г) 15-20 % по ГОСТ 25607; 15-20 % по ГОСТ 25607

ГОСТ 25607

10. При определении числа пластичности ЩПГС используют сита с ячейками:

А) 0,63 и 2,5 мм

Б) 1,25 и 0,63 мм

В) 0,05 и 1,0 мм

Г) 0,071 и 1,25 мм

СТ РК 1218-2003

11. При определении водостойкости асфальтобетона на образцы воздействуют водой в условиях:

А) воздуха

Б) воды

В) вакуума

Г) все варианты не верны

Приказ 709 Об утверждении Правил и разрешительных требований по аккредитации организаций, осуществляющих инжиниринговые услуги

12. Какого эксперта необходимо включить в состав испытательной лаборатории для прохождения аккредитации?

А) эксперт технического надзора

Б) технический консультант

В) технического эксперта

Г) эксперта-аудитора по аккредитации

СТ РК 1217-2003

13. Значение плотности воды приближается к:

А) 1,0

Б) 1,1

В) 1,5

Г) 0,7

ГОСТ 23558

14. Допускается ли применять грунт для обработки вяжущим с числом пластичности грунта 20?

А) Да. допускается

Б) Да. Число пластичности должен превышать 12%

В) Нет. Число пластичности не должно превышать 12%

Г) Нет. Число пластичности не должно превышать 10%

СТ РК 973-2004

15. Предел прочности на сжатие водонасыщенных образцов может принимать значение:

А) кг/см²

Б) МПа

В) г/м³

Г) кг/м³

СТ РК 1290-2004

16. При определении суммарной влажности мерзлого грунта испытывается проба массой:

А) 0,5-1 кг

Б) 0,7-0,9 кг

В) 0,3-2 кг

Г) 1-3 кг

ГОСТ 10180

17. При определении прочности бетона на сжатие образцы распалубливают не ранее чем через:

А) не ранее чем через 24 ч и не позднее чем через 72 ч

Б) не ранее чем через 48 ч и не позднее чем через 144 ч

В) не ранее чем через 28 ч и не позднее чем через 90 ч

Г) не ранее чем через 12 ч и не позднее чем через 48 ч

ГОСТ 30744-2001

18. Приспособления для укладки цементного раствора в форму перед применением должны быть:

А) смазаны маслом

Б) протерты влажной тканью

В) обсыпать песком

Г) все варианты верны

ГОСТ 30744-2001

19. Для чего предназначен прибор Ле-Шателье:

А) для испытаний грунта

Б) для смешивания растворов

В) для определения плотности порошкообразных веществ минерального происхождения цементов, песка, минерального порошка

Г) для определения вязкости битумных вяжущих

Приказ № 305

20. Правила организации производства экспертизы качества работ и материалов регламентированы приказом c номером:

А) Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 205. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2015 года № 11523.

Б) Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 305. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2015 года № 11523.

В) Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 105. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2015 года № 11523.

Г) Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 335. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2015 года № 11523.

СТ РК 1221-2003

21. При испытаниях растирание и промывание минирального порошка на сите:

А) не допускается

Б) допускается

В) растирание в ступке с дальнейшим промыванием

Г) промывание до чистой воды

СТ РК 1221-2003

22. При испытании активированных минеральных порошков в воду, используемую для промывки:

А) Добавляют бензин, солярку

Б) Добавляют смачиватель (фейри, порошок)

В) Добавляют смачиватель (активированный уголь)

Г) Добавляют специи

ГОСТ 8736-2014

23. Модуль крупности песка более 3 (трех) до 3,5 соответствует:

А) Средний

Б) Крупный

В) Повышенной крупности

Г) Тонкий

СТ РК 1288-2004

24. На случай разногласий в оценке качества контрольные пробы битума хранят в течение:

А) 3 месяцев

Б) 2 месяцев

В) 1 месяца

Г) 6 месяцев

СТ РК 1218-2003

25. Полное водонасыщение образцов асфальтобетона высотой и диаметром 50 мм проводят в течении:

А) Полное водонасыщение образцов высотой и диаметром 50 мм проводят в течение 3 суток

Б) Полное водонасыщение образцов высотой и диаметром 50 мм проводят в течение 1 суток

В) Полное водонасыщение образцов высотой и диаметром 50 мм проводят в течение 15 суток

Г) Полное водонасыщение образцов высотой и диаметром 50 мм проводят в течение 2 суток

СТ РК 1218-2003

26. Скорость движения плиты пресса при сжатии образцов асфальтобетона на определение предела прочности:

А) 50 ±2 мм/мин

Б) 50 ±5 мм/мин

В) 3,0 ±0,3 мм/мин

Г) 6 ±4 мм/мин

ГОСТ 33174-2014

27.    Нормальная густота цемента для бетона покрытий нормируется:

А) Не должно превышать 20%

Б) Не должно превышать 30%

В) Не должно превышать 40%

Г) Все варианты не верны

ГОСТ 31015–2002

28.  Устойчивость к расслаиванию определяют в соответствии по показателю стекания вяжущего:

А) Не более 0,20% по массе

Б) Более 0,20% по массе

В) Не более 0,18% по массе

Г) От 0,10 до 0,20% по массе

СТ РК 1227-2003

29.  При проведении испытаний по методу «Кольцо и шар» в бане необходимо:

А) Поддерживать температуру дистиллированной воды (0±1) 0С

Б) Поддерживать температуру дистиллированной воды (2±1) 0С

В) Поддерживать температуру дистиллированной воды (5±1) 0С

Г) Поддерживать температуру дистиллированной воды (0±0,5) 0С

СТ РК 1221-2003

30.  Определение гидрофобности активированного минерального порошка - это:

А) Все варианты верны

Б) Способность минерального порошка к загрязнению водой

В) Способность активированного минерального порошка смачиваться водой

Г) Способность активированного минерального порошка не смачиваться водой