Вопросы для аттестации работников филиала РГП на ПХВ «НЦКДА»  по Жамбылской области

Испытательная лаборатория

# 1. Максимальное содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы для мелкозернистой асфальтобетонной смеси не должно превышать

А- 15 %

Б -25%

В -35%

Г – не нормируется

2.  Сопротивляемость асфальтобетона образованию трещин, определяется по показателю максимальной нагрузки, необходимой для раскалывания образца по образующей

А – Трещиностойкость

Б – Текучесть

В - Сдвигоустойчивость

Г – Прочность при сжатии

# 3. Температура приготовления образцов для испытаний из щебено-мастичной асфальтобетонной смеси приготовленной на битуме БНД 100/130

А- от 150 до 165 °С

Б- от 160 до 180 °С

В- от 130 до 145 °С

Г- не более 145 °С

4. Марка вязкого битума определяется по показателю

А- Пенетрация

Б – Температуры вспышки

В – Температуры хрупкости

Г – Условная вязкость

# 5. Коэффициент фильтрации щебеночно-гравийно-песчаных смесей, используемых для дренирующих слоев основания дорог должен быть:

# А – не менее 1 м/сут

# Б – не более 1м/сут

# В – не менее 2 м/сут

# Г- не менее 0,5 м/сут

# 6. Название грунта, согласно классификации, с числом пластичности Ip от 7% до 12%

# А- суглинок легкий

# Б – супесь

# В – глина

# Г – суглинок тяжелый

# 7. Гарантийный срок хранения модифицированного битума

# А- 1 год при температуре окружающей среды

# Б – 2 года при температуре окружающей среды

# В – 6 месяцев при температуре окружающей среды

# Г – не более 6 месяцев при температуре окружающей среды

# 8. Диаметр формы для уплотнения образцов из холодных смесей для определение слеживаемости?

# А -71,4 мм

# Б - 101,1 мм

# В - 50,5 мм

# Г – 150 мм

# 9. НД на методы испытания материалы на основе органических вяжущих для дорожного  и аэродромного строительство

# А - СТ РК 1218-2003

# Б – СТ РК 1225-2019

# В – СТ РК 1284-2004

# Г – ГОСТ 25100-2011

# 10. Максимальное число циклов при испытании щебня (гравия) на морозостойкость методом насыщения в растворе сернокислого натрия и высушивания

# А -15 циклов

# Б -300 циклов

# В -10 циклов

# Г -50 циклов

# 11. Водонепроницаемость бетона определяют испытанием серии из

# А – 6 образцов

# Б - 4 образцов

# В - 3 образцов

# Г – 8 образцов

# 12. Допустимое содержание трехкальциевого алюмината в портландцементном клинкере:

# А- не более 7%

# Б- не менее 7%

# В – не более 3%

# Г – не более 10%

# 13. На случай разногласий в оценке качества контрольные пробы битума хранят в течение: СТ РК 1288-2004;

# А – 3 месяца

# Б – 10 дней

# В – 1 месяц

# Г – 15 дней

# 14. Проба материала, приготовленная из лабораторной пробы и предназначенная для нескольких видов испытаний.

# А – аналитическая проба

# Б – объединенная проба

# В – точечная проба

# Г- лабораторная проба

# 15. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы в щебне  для бетонов классов по прочности на сжатие В60 и выше должно быть

# А - не должно превышать 15% массы

# Б - не должно превышать 25% массы

# В - не должно превышать 35% массы

# Г - не нормируется

# 16. Определение средней плотности минерального порошка выполняется под нагрузкой:

# А - 40 Мпа

# Б - 20 Мпа

# В - 30 Мпа

# Г - 80 Мпа

# 17. При определении морозостойкости бетона по первому методу, режим испытаний замораживания и оттаивание зависит от

# А - Размера образца

# Б – Веса образца

# В – плотности образца

# Г – все вышеперечисленные

# 18. Предел прочности при температуре 20°С для асфальтобетонов всех типов

# (марки  1) не менее:

# А- 2,5 Мпа

# Б – 2,2 Мпа

# В -1,3 Мпа

# Г 1,2 Мпа

# 19. В помещении для испытаний бетонной следует поддерживать температуру и влажность

# А - (20±5) С° не менее 55%.

# Б - (25±5) С° не менее 58%.

# Б - (20±5) С° не более 55%.

# Б - (18±5) С° не менее 52%.

# 20. При определении числа пластичности ЩПГС используют сита с ячейками:

# А- менее 0,63 мм

# Б - менее 2,5 мм

# В - менее 0,16 мм

# Г - менее 1,25 мм

# 21. В щебне шлаковом для дорожного строительства содержание металлических примесей, поддающихся ручной сортировке, не должно превышать

# А - 5% по массе

# Б – 10 % по массе

# В – 2 % по массе

# Г – 0,5 % по массе

# 22. При проведении испытаний на истираемость щебня фракции 20-40 мм полное количество оборотов барабана должна составлять:

# А -1000 оборотов

# Б -500 оборотов

# В -1500 оборотов

# Г -300 оборотов

# 23. При приготовлении битумов ведение работ с использованием открытого огня не допускается в радиусе?

# А -50 метров

# Б -10 метров

# В -100 метров

# Г – 35 метров

# 24. Устойчивость к расслаиванию щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси определяют:

# А - по показателю стекания вяжущего

# Б - по показателю содержание битума

# В - по показателю прочности при сжатии

# Г – Все ответы верны

# 25. Какие асфальтобетонные смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхность минеральной части

# А- Все виды а/б смеси

# Б – горячие плотные тип АиБ

# В – холодные

# Г – пористые и высокопористые

26. Модуль крупности песка без зерен крупнее 5 мм рассчитывают:

А- по полным остаткам А2,5, А1,25, А0,63, А0,315, А0,16

Б- по полным остаткам А5,0, А2,5, А1,25, А0,63, А0,315, А0,16, А0,05

В- по полным остаткам А5,0, А2, А1,25, А0,63, А0,315, А0,16;

Г- по полным остаткам А2,5, А1, А0,63, А0,315, А0,16

27. Асфальтобетоны из холодных смесей должны иметь остаточную пористость:

А- от 6,0% до 10,0%

Б - от 1,0% до 5,0%

В - от 10,0% до 14,0%

Г-от 5,0% до 8,0%

28. Температура испытаний битума на старении по СТ РК 1224-2003

«Битумы и битумные вяжущие. Методы определения устойчивости к старению под воздействием прогрева и воздушной среды» должна соответствовать:

А - 163 градуса

Б - 173 градуса

В - 145 градуса

Г- 155 градуса

29. Какой вид испытания относится к испытанию мерзлых грунтов:

А- влажность, плотность, пучиность, пористость, дисперность, размокаемость, криогенная структура, льдиность

Б - влажность, плотность, пористость, дисперность, размокаемость, криогенная структура

В- влажность, пористость, дисперность, размокаемость, криогенная структура, льдиность

Г - влажность, плотность, пучиность, сухость, дисперность, криогенная структура, льдиность

30. При возгорании битума тушение огня следует проводить огнетушителями:

А- При загорании небольших количеств битума его следует тушить песком, кошмой или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары битума следует тушить пенной струей.

Б- При загорании небольших количеств битума его следует тушить песком, Развившиеся пожары битума следует тушить порошковым огнетушителем.

В- При загорании небольших количеств битума его следует тушить водой, Развившиеся пожары битума следует тушить пенной струей.

Г- При загорании небольших количеств битума его следует тушить водой или порошковым огнетушителем.

# Вопросы для инженеров

- Международный показатель IRI в диагностике дорог используется:

А) Для оценки ровности

Б) Для оценки покрытия

В) Для оценки дефекта

Г) Для оценки модуля упругости

- К сцепным качествам дорожного покрытия относятся:

А) Ровность и шероховатость

Б) Тип покрытия

В) Скорость автотранспорта

Г) коэффициент сцепления

- Транспортирование устройства ПКРС-2 к месту производства работ осуществляется:

А) В салоне а/м ПДЛ.

Б) Свойм ходом

В) На буксире

Г) на прицепе

- Различия между повторными показаниями измеренной ровности покрытий для дорог І - II категорий не должно превышать

А) Различия между повторными показаниями для дорог I - II категорий не должны превышать 5%. В противном случае, измерение следует повторить

Б) Различия между повторными показаниями для дорог I - II категорий не должны превышать 10%.

В) Различия между повторными показаниями для дорог I - II категорий не должны превышать 15%.

Г) Различия между повторными показаниями для дорог I - II категорий не должны превышать 20%.

- Средний ремонт автомобильной дороги назначается при достижении ровности дорожного покрытия для дорог II-III категории

А) протяженность участков дорог (количество км), на которых ровность покрытий оценена на "неудовлетворительно".

Б) протяженность участков дорог (количество км), на которых ровность покрытий оценена на "удовлетворительно".

В) протяженность участков дорог (количество км), на которых ровность покрытий оценена на "хорошо".

Г) протяженность участков дорог (количество км), на которых ровность покрытий оценена на – «все ответы»

- Полоса наката - это...

А) Полоса наката (колея) — часть полосы движения на поверхности проезжей части, подвергающаяся наиболее частому воздействию колес транспортных средств, следующих по данной полосе движения.

Б) Полоса наката (колея) — часть полосы движения на поверхности проезжей части, подвергающаяся  воздействию колес транспортных средств, следующих по данной полосе движения.

В) Полоса наката (колея) — часть полосы движения на поверхности проезжей части, по которому движется  транспортные средство, следующих по данной полосе движения.

Г) Полоса наката (колея) — полосы движения на поверхности проезжей части, подвергающаяся наиболее частому воздействию колес транспортных средств, следующих по данной полосе движения.

- При вводе дорог в эксплуатацию, принимаемую дорогу в случае необходимости оценки ровности по показателю IRI разбивают на участки:

А)   По категориям дороги

Б) по протяженности участка

В) по назначению дороги

Г) по  количеству полос движения транспорта

- Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории:

А) Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории опасных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго и неукоснительно соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании дорог, а также другие ведомственные правила и инструкции.

Б) Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории  наиболее опасных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго и неукоснительно соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании дорог, а также другие ведомственные правила и инструкции

В) Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории  специальных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго и неукоснительно соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании дорог, а также другие ведомственные правила и инструкции.

Г) Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории не  опасных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго и неукоснительно соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании дорог, а также другие ведомственные правила и инструкции

- Назначение среднего ремонта обосновано:

А) На оснований дефектного акта

Б) на основании акта осмотра

В) на основании приказа руководства

Г) на основании СП РК

- Ответственность за разрушение дороги вследствие нарушения технологии и методик отбора кернов возлагается на:

А) На инициатора исследовании.

Б) на подрядчика

В) на заказчика и технический надзор

Г) на технический надзор

- Инженер, выполняющий измерения на дороге должен быть одет в жилет:

А) Сигнальные, светоотражающий.

Б)  в специальную форму

В)  в соответствии с ГОСТ

Г)  в водонепроницаемый

- При выполнении капитального ремонта категория дороги:

А) Не меняется

Б) Меняется

В) меняется конструкция дорожной одежды

Г) меняется ширина проезжей части

- Партией горячей асфальтобетонной смеси при контроле качества считается:

А) 600 тн.

Б) 500 тн.

В) 1000 тн.

Г) сменный объем

- Классификация автомобильных дорог проводится согласно...

А) СН РК «Автомобильные дороги»

Б) СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

В) СНиП РК 3.03.09-2006 Автомобильные дороги

Г) СП РК 3.03-101-2013 Автомобильные дороги

- Минимальная толщина мелкозернистого асфальтобетонного покрытия?

А) 4см

Б) 5см

В) 6см

Г) 8см

- Ширина проезжей части на IV категории автомобильных дорог?

А) 6,0м

Б) 5,0м

В) 6,5м

Г) 4,5м

- Дорожные знаки должны соответствовать требованиям…

А) СТ РК 1125-2002

Б) СТ РК 1412-2017

В) ГОСТ 32944-2014

Г) СТ РК 1124-2003

- Межремонтный срок службы дорожной одежды - это...

А) В соответствии с требованиями ПР РК 218-05.1-2016 «Инструкция по назначению межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий»

Б) Сроки по устранению дефектов проезжей части

В) Период времени между ремонтом проезжей части

Г) Период времени по устранению дефектов конструкции дорожной одежды

- Балка «Бенкельмана» выполняется свои функции:

А) Для измерения вертикального перемещения точки поверхности дорожной одежды

Б) Для измерения упругого прогиба поверхности дорожной одежды

В) Для измерения модуля упругости дорожной одежды

Г) Для измерения прочности покрытия

- В случае ввода в эксплуатацию дороги после окончания гарантийного периода, межремонтный срок исчисляется:

А) С момента ввода объекта в эксплуатацию

Б) С момента окончания ремонта покрытия

В) С момента устранения дефектов покрытия

Г) С момента ввода в эксплуатацию дороги

- Визуальная оценка прочности дорожной одежды:

А) Выполняется по 3-х бальной системе

Б) Выполняется по 5-ти бальной системе

В) Выполняется по результатам дефектного акта

Г) Выполняется по результатам проверки комиссии

- Визуальную оценку дорожных одежд и покрытий выполняют в прямом и обратном направлении:

А) Для дорог с количеством полос движения более двух или с разделительной полосой

Б) Для дорог  I-ой категории

В) Для дорог с двумя полосами движения

Г) Для дорог с капитальным покрытием

- Гарантийный срок службы дорожных одежд после капитального ремонта для дорог IV категории:

А) Не менее 3 лет

Б) Не менее 5 лет

В) Не менее 2 лет

Г) Не нормируется

- Допускается ли увеличение ширины полосы движения проезжей части дороги на прямолинейных участках?

А) Не допускается

Б) Допускается

В) Допускается при увеличении интенсивности автомобилей на 10%

Г) Допускается при увеличении интенсивности автомобилей на 15%

- Количество меток на трехметровой рейке для измерения ровности дорожных покрытий:

А) Пять

Б) Семь

В) Три

Г) Восемь

- Минимальное количество полос движения на дорогах первой категории:

А) Четыре

Б) Шесть

В) Две

Г) Не нормируется

- Проектируемая дорога в соответствии с национальными стандартами относится в зависимости от интенсивности движения транспортных средств к I категории

А) При значении часовой интенсивности движения  свыше  2400  ед/час

Б) При суточной интенсивности движения более 7000 авт/сут

В) При суточной интенсивности движения до 7000 авт/сут

Г) При значении часовой интенсивности движения  свыше  2700  ед/час

- Расстояние между двумя целыми пикетами составляет:

А) 100 метров

Б) 1000 метров

В) 50 метров

Г) 20 метров

- Температура укладки горячих асфальтобетонных смесей должна быть:

А) Не менее 120°С

Б) Не менее 145°С

В) Не менее 150°С

Г) Не менее 90°С

- По какому нормативному документу можно производить отбор асфальтобетонных смесей?

А) СТ РК 1809; СТ РК 1218

Б) СТ РК 1276

В) ГОСТ 12801

Г) СТ РК 1288

Вопросы менеджера по качеству

- Аккредитацию лаборатории на право проведения испытаний проводят на соответствие требованиям стандарта:

А) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

Б) СТ РК ISO 18011-2019 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

В) ГОСТ ISO/IEC 17028-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

Г) ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к  проведению поверки квалификаци

- Периодичность проведения внутренних аудитов?

А) Согласно плана не реже 1 раза в год. Внутренние аудиты осуществляются в плановом и внеплановом порядке.

Б) Согласно плана не реже 18 месяцев. Внутренние аудиты осуществляются в плановом порядке.

В) 1 раз в год

Г) Согласно плана не реже 6 месяцев в год. Внутренние аудиты осуществляются внеплановом порядке.

- Кто формирует и ведет реестр субъектов аккредитации:

А) Орган по аккредитации

Б) Национальный центр экспертизы и сертификации

В) Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Г) ТОО «Национальный центр аккредитации»

- Вторая плановая оценка проводятся:

А) Первая плановая оценка проводится не позднее восемнадцати месяцев после даты первичной аккредитации. Последующие плановые оценки проводятся не позднее двадцати четырех месяцев с момента проведения предыдущей плановой оценки.

Б) Вторая плановая оценка проводится не позднее двенадцати месяцев после даты первичной аккредитации. Последующие плановые оценки проводятся не позднее восемнадцати месяцев с момента проведения предыдущей плановой оценки.

В) Вторая плановая оценка проводится не позднее двадцати четырех месяцев после даты первичной аккредитации.

Г) Первая плановая оценка проводится не позднее восемнадцати месяцев после даты первичной аккредитации. Последующие плановые оценки проводятся не позднее двенадцати месяцев с момента проведения предыдущей плановой оценки.

- Орган по аккредитации при проведении плановой или внеплановой оценки вправе запрашивать у субъекта аккредитации необходимые объяснения, документы и сведения:

А) Вправе

Б) Не имеет право

В) Не имеет право в течении срока аккредитации

Г) Вправе после истечения одного года

- Каким документом оформляются результаты плановой и внеплановой оценок органом по аккредитации:

А) Оформляется отчетом в двух экземплярах

Б) Оформляется протоколом в трех экземплярах

В) Не оформляется

Г) Оформляется отчетом результаты только плановой оценки

- Сличение результатов поверки и калибровки средств измерений

А) Сравнение результатов исследований, метрологических характеристик средств измерений;

Б) Сравнение результатов исследований, метрологических характеристик испытательных оборудовании;

В) Результаты испытаний на калиброванном средстве измерений

Г) Результаты испытаний на поверенном средстве измерений

- Национальным органом по аккредитации РК определен

А) ТОО «Национальный центр аккредитации»

Б) Национальный центр экспертизы и сертификации

В) Комитет по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Г) Все ответы верны

- Какой стандарт устанавливает требования провайдера

А) ISO/IEC 17043

Б) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

В) ИСО 5725

Г) СТ РК ISO/IEC 31010-2020

- Средства измерений, находящиеся в эксплуатации и на хранении после  окончания срока действия сертификата об утверждении типа  применяется

А) Применяются до полного физического износа с соблюдением требований статьи 19 настоящего Закона.

Б) Не применяются

В) Применяются только 1 год

Г) Применяются после поверки/калибровки/аттестации средства измерений